填报单位：龙岩市产品质量检验所

| 成果项目名称 | 钢卷尺示值误差检测装置及检测技术 |  |
| --- | --- | --- |
| 所属领域 | 计量检测 |  |
| 知识产权情况 | 发明专利《一种便携式的钢卷尺示值误差检测装置及检测方法》、发明专利《一种电脑式的钢卷尺示值误差检测装置及检测方法》 |  |
| 第一完成 单位 | 单位名称 | 龙岩市产品质量检验所 |
|  | 单位性质 | 事业单位 |
|  | 联系人 |  |
|  | 联系电话 |  |
| 成果简介 （250字内） | 本专利服务钢卷尺计量检定，应用于计量院所、质检机构、五金制造企业与市场监管现场抽检。 便携式装置轻量化、无需固定台架，单人现场完成检定，检测效率大幅提升。电脑式装置搭载自动读数采集模块，全程数字化记录，消除人工读数误差，二者均满足JJG4计量精度标准。 互补解决传统设备笨重、人工读数偏差、外出检测不便等问题，便携款适配外勤抽检，电脑款适配实验室批量精准检测。 当下量具强制检定需求持续稳定，两套设备覆盖室内、外勤全场景，制造成本可控，适配各级检测机构采购，市场推广前景良好。 |  |
| 合作方式 | 技术合作 |  |

填报单位：龙岩市产品质量检验所 联系人：张涛    联系电话：18760060680

| 成果项目名称 | 直流电阻测试仪用的测试钳改进技术 |  |
| --- | --- | --- |
| 所属领域 | 检测 |  |
| 知识产权情况 | 实用新型专利《一种电阻测试仪用的测试钳结构》 |  |
| 第一完成 单位 | 单位名称 | 龙岩市产品质量检验所 |
|  | 单位性质 | 事业单位 |
|  | 联系人 | 张涛 |
|  | 联系电话 | 18760060680 |
| 成果简介 （250字内） | 本专利为电阻测试仪专用测试钳结构，应用于电气质检、线缆、金属元器件电阻检测领域。 技术上优化钳口导电接触面与弹性夹持机构，夹持牢固、接触电阻稳定，适配粗细多样被测件，消除虚接带来的测量误差；钳体绝缘防护达标，操作安全，拆装适配各类电阻测试仪主机。 现有普通测试钳易打滑、接触不稳，本结构解决检测数据波动问题，提升检测精度与作业效率。 市场面向质检实验室、电气设备制造企业，设备检测配套需求稳定，结构制造成本低、替换性强，具备良好推广与商用前景。 |  |
| 合作方式 | 技术合作 |  |

填报单位：龙岩市产品质量检验所 联系人：池永亮 联系电话：18159810919

| 成果项目名称 | 铁尾矿在水泥配料中混掺的技术研究 |  |
| --- | --- | --- |
| 所属领域 | 材料 |  |
| 知识产权情况 | 项目研发期间申请实用新型专利 1 项：专利名称为一种用于水泥生料制备的铁尾矿掺混装置，申请号 202522781839.X，申请日期2025 年 12 月 29 日，申请人龙岩市产品质量检验所 |  |
| 第一完成 单位 | 单位名称 | 龙岩市产品质量检验所 |
|  | 单位性质 | 事业 |
|  | 联系人 | 池永亮 |
|  | 联系电话 | 18159810919 |
| 成果简介 （250字内） | 本项目聚焦铁尾矿资源化利用，应用于水泥生产领域。完成铁尾矿化学成分、矿相分析，经梯度试验确定最优生产工艺：生料中铁尾矿最佳掺量3%，煅烧温度1400 ℃、煅烧时间25 min。据此开发成套新工艺1项，实现铁尾矿固废资源化协同制备水泥，成品性能满足GB/T 21372-2024标准要求。形成可行性报告、检测报告各1份，发表论文1篇，申请专利1件。以5000 t/d新型干法熟料产线测算，年可节约成本546万元，培训技术人员11人次。该技术可完全替代铁粉，同步减少石灰石用量，高效消纳铁矿固废，适用于水泥生产，推动矿山与建材行业绿色协同发展，产业化应用前景广阔。 |  |
| 合作方式 | 为矿山、建材企业提供铁尾矿成分检测、生料配比优化、煅烧工艺调试、生产线技改方案编制等一站式技术咨询与现场指导服务。 |  |